## Slide 1
Výroba anorganických pigmentů
Úvod do anorganické technologie

## Slide 2: Anorganické pigmenty
Plniva
  přírodní
  umělá
Základní pigmenty
  bílé
  barevné
  černé
  Speciální pigmenty
  keramické a smaltařské
  antikorozní (fosforečnanové, chromanové, sloučeniny olova)
  lesklé a perleťové
  luminiscenční

## Slide 3
Vlastnosti pigmentů
fyzikálně chemické vlastnosti
  chemické
  technologické
  speciální
krycí schopnosti pigmentu – index lomu pigmentu, resp. rozdílu indexu lomu pigmentu a pojiva
  bílý pigment: titanová běloba – největší index lomu
  černé pigmenty: absorpce viditelného světla
  barevné pigmenty: tzv. selektivní absorpce

## Slide 4
Vlastnosti pigmentů
barevnost pigmentu _schopnost odrazu světla určitých vlnových délek
čistota pigmentů, strukturní čistota --- kryvost pigmentu
odolnost pigmentu vůči prostředí (vůči UV záření a exhalacím)
toxicita pigmentů (kadmium, železokyanidové ionty, Ba, Zn)
dostatečná toxická stálost (nerozpustnost) -- netoxické

## Slide 5
Celosvětově významné pigmenty
Titanová běloba (TiO₂)
Zinková běloba
Litopon (směs ZnS a BaSO₄)
Sachtolit (ZnS)
Železité pigmenty
Oxid chromitý
saze

## Slide 6
Výroba titanové běloby
Titanová běloba TiO₂ v tetragonálních modifikacích
rutilová a anatasová běloba
40 tis.tun ročně v Precheza a.s. Přerov, ČR
obchodní název – Pretiox
Využití:
  výroba barviv, tiskařských barviv, papíru,
  při výrobě plastů, optických vláken, keramiky
  v potravinářství a kosmetice

## Slide 7
Výroba zinkové běloby
zinková běloba: ZnO 99%, 1% PbO
průmyslová výroba od r.1840
SlovZink, a.s. (Slovensko)
Vlastnosti:
  vysoká kryvost a vysoká bělost
  nižší chemická stálost, méně odolná exhalacím
Využití:
  aktivátor vulkanizace (chemická reakce, při které dochází k zesíťování syntetických molekul nebo přírodních kaučuků, čímž získávají větší pružnost),
  do antikorozních nátěrů, farmaceutický a kosmetický průmysl (do dentálních cementů a do zásypů),
  přísada při výrobě skla a keramických glazur)

## Slide 8
Výroba zinkové běloby
Výroba:
suchou cestou
přímým a nepřímým způsobem
přímý způsob = hutnický proces (1200-1300°C)
nepřímý způsob = zplyňování zinku v rotační peci s přímým ohřevem
  oxidace par zinku ve spalovacím kanálu
  separace zinkové běloby podle jemnosti

## Slide 9
Výroba sachtolitu
ZnS, výrobní název – sachtolit (výroba v Německu)
ZnS a BaSO₄ litopon
Způsob výroby:
  srážení roztoků zinečnatých solí (sírany,chloridy) roztoky sulfidů

## Slide 10
Výroba železitých červení
Základ pro výrobu: hematit
výchozí suroviny:
  zelená skalice – vzniká při síranovém postupu výroby titanové běloby, v metalurgii při moření plechů
Výroba:
  1/ termický způsob přípravy železitých červení ze zelené skalice (700- 800°C v rotačních pecích)
  2/ kalcinační zpracování hydratovaných oxidů železa
  při výrobě anilínu z nitrobenzenu k redukci se používá kovové železo, vznikají hydratované oxidy železa (Bayer AG, Německo)

## Slide 11
Výroba železité žlutě
Základ pro výrobu: goethit
příprava oxidací kovového železa vzdušným kyslíkem v přítomnosti elektrolytu při teplotě 70-90°C
Výroba:
z výroby anilínu (tzv.Lauxův proces), přídavek AlCl₃, který zabraňuje tvorbě oxidu

## Slide 12
Výroba železité černě a hnědi
Železité černě – podvojný oxid FeO. Fe₂O₃
vysoká krycí schopnost a barvivost
nízká termická stabilita
Železité hnědi
příprava mísením železitých červení, žlutí a černí v různých poměrech

## Slide 13
Výroba oxidu chromitého (chromoxidová zeleň)
v r.1802 používán jako zelený pigment na porcelán
střední kryvost a menší barvivost
odráží infračervené záření (využití do vojenských maskovacích nátěrů)
použití: ve sklářství, keramice
výroba: (BayerAG, Německo)
z dichromanu disodného redukcí sírou v rotační kalcinační peci (800-1000°C)
pro výrobu dichromanu disodného – ruda chromit (FeCr ₂O₄)

## Slide 14
Výroba sazí
Světová výroba -8mil tun/rok
u nás (CS CABOT s.r.o., ČR)
Využití:
výroba pneumatik, pryžových produktů, plastů, tiskařských barev,
inkoustů, papíru
Výroba:
spalováním olejů
ze zemního plynu (kanálový proces)
30léta 19st. - retortový postup – z plynných nebo kapalných uhlovodíků při teplotách nad 1200°C

## Slide 15: Literatura
LHOTKA, Miloslav. Úvod do anorganické technologie. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2012. ISBN 978-80-7080-841-2.